| CONCESIONARIO: ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLUMEN VIII ESTUDIOS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III |  |  |  |  |
| AFD-UF4-VIII-22-V0 |  | VERSIÓN: 0 | FECHA: DICIEMBRE/2022 | UNIDAD FUNCIONAL 4 |

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 DE 10 ENE 2017

AUTOPISTA NORTE

CARRERA SÉPTIMA

| ELABORÓ: Consultor: SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | MANUEL GOMEZ |  |
|  | Ingeniero de proyectos |  |
| REVISÓ SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
|  | HUMBERTO ARROYAVE |  |
|  | Coordinador de Proyectos |  |
| NO OBJECIÓN: | Nombre | Firma |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del Cambio | Versión | Descripción del Cambio |
| 23/12/2022 | V0 | Versión inicial |

|  | Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobación | No objeción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cliente | Interventoría |
| Cargo | Ingeniero de Proyectos | Coordinador de proyectos | Director Área Técnica |  |  |
| Nombre | MANUEL GOMEZ | HUMBERTO ARROYAVE | FREDY CAMACHO |  |  |
| Firma |  |  |  |  |  |
| Fecha de emisión: Diciembre/2022 |  |  |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS Y ALCANCE	6

1.1	OBJETIVOS	6

1.2	ALCANCE	6

2	INTRODUCCION	8

2.1	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL	9

3	DEPRIMIDO VEHICULAR HATO GRANDE OCCIDENTAL	10

3.1.1	LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA	10

3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	11

3.1.3	INSPECCIÓN POR ELEMENTOS	13

3.1.4	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.	28

3.1.5	FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES	29

4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55-01.	7

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.	7

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55-01.	8

Figura 4. Perfil Deprimido Hato Grande Occidental Fuente: Planos levantamientos	12

Figura 5. Vista en Planta Deprimido Hato Grande Occidental Fuente: Planos levantamientos	12

Figura 6. Vista General Deprimido Hato Grande Occidental Fuente: Planos levantamientos	13

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista General Deprimido Hato Grande Occidental Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 2. Vista General Superficie de Asfalto Fuente: Sinerging S.A.S.	14

Fotografía 3. Vista Junta Hato Grande Occidental Costado Sur Fuente: Sinerging S.A.S.	15

Fotografía 4. Vista Junta Hato Grande Occidental Costado Norte  Fuente: Sinerging S.A.S.	16

Fotografía 5. Vista Andenes Box Hato Grande   Fuente: Sinerging S.A.S.	17

Fotografía 6. Barreras De Concreto   Fuente: Sinerging S.A.S.	18

Fotografía 7. Iluminación Del Box   Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 8. Señalización Del Box  Fuente: Sinerging S.A.S.	20

Fotografía 9. Vista General De Apoyos  Fuente: Sinerging S.A.S.	21

Fotografía 10. Vista Aletas Hato Grande Occidental Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 11. Vista Aletas Hato Grande Oriental Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 12. Vista Estribo Sur Hato Grande Occidental Fuente: Sinerging S.A.S.	23

Fotografía 13. Vista Estribo Norte Hato Grande Occidental Fuente: Sinerging S.A.S.	23

Fotografía 14. Vista Hastial Hato Grande Occidental Fuente: Sinerging S.A.S.	24

Fotografía 15. Vista Losa Fundida In Situ Fuente: Sinerging S.A.S.	25

Fotografía 16. Vista Accesos Box Hato Grande Occidental Fuente: Sinerging S.A.S.	26

# OBJETIVOS Y ALCANCE

## OBJETIVOS

El objetivo general de este informe es realizar la inspección visual de los puentes pertenecientes a la Ruta 45 y 55-01 de la concesión ACCENORTE de acuerdo a la metodología SIPUCOL del INVIAS, de tal forma que se puedan identificar y corregir posibles daños en cada uno de sus componentes y programar los mantenimientos que se requieran.

## ALCANCE

El presente informe se limita a presentar el resultado de la visita de inspección visual a los puentes existentes en la vía actual de la concesión Accenorte entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, siguiendo los parámetros y recomendaciones indicadas en el “Manual para la inspección visual de puentes y pontones” del INVIAS.

El alcance del presente informe consiste en la auscultación visual de los elementos estructurales visibles en cada uno de los puentes existentes, con el fin de obtener un informe de daños que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento afectado. No corresponde con el alcance de los trabajos ejecutados las recomendaciones de reforzamiento estructural.

Cada una de las inspecciones hechas a los diferentes puentes irán acompañadas de un registro fotográfico, un formato debidamente diligenciado que incluirá una evaluación general de cada uno de los elementos que componen estas estructuras. Como resultado final se le dará una calificación a cada estructura con un valor numérico comprendido entre 1 y 7 según el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL).

En la Figura 1 a la 3 se muestra la ubicación y ruta de los puentes peatonales, vehiculares y deprimidos inspeccionados.

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55-01.

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55-01.

# INTRODUCCION

Este documento contiene el resultado de la visita de campo realizada a los puentes existentes que se encuentran en la vía actual perteneciente al proyecto denominado “Concesión Accenorte” en el departamento de Cundinamarca.

Dicha visita de inspección se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2022, en la cual se realizó el recorrido a lo largo de la vía actual identificando los puentes existentes y realizando la inspección visual correspondiente.

El documento aquí presentado se basa en los criterios del Sistema de Puentes Colombianos SIPUCOL.

Los puentes vehiculares se relacionan a continuación:

- Puente Series

- Puente La Caro Nuevo

- Puente Sindamanov

- Puente Clubes

- Puente Teusaca Oriental

- Puente Teusaca Occidental

- Puente Briceño 1

- Puente Briceño 2

- Puente La Cara Antigua

- Puente Rio Bogotá Antiguo

- Puente Centro Chía Oriental

- Puente Centro Chía Occidental

- Puente Centro Chía Ramal

- Puente Rancho JR

- Puente Portachuelo Occidental

- Puente Portachuelo Oriental

- Puente Rio Bogotá Nuevo

- Puente Teletón

Los puentes peatonales se relacionan a continuación:

- Puente Peatonal Briceño Zona Urbana

- Puente Peatonal Variante Teletón

- Puente Peatonal Compensar

- Puente Peatonal El Misterio

- Puente Peatonal Familia

- Puente Peatonal Portachuelo

- Puente Peatonal Universidad Militar

- Puente Peatonal Zhue

- Puente Peatonal Tres Esquinas

- Puente Peatonal Fibrit

- Puente Peatonal Lomitas

- Puente Peatonal Parque Sopó

- Puente Peatonal Refisal

- Puente Peatonal Gran Colombia

- Puente Peatonal Rincón Santo

- Puente Peatonal Yerbabuena

- Puente Peatonal Entrada 3 Centro Chía

- Puente Peatonal Granjitas

- Puente Peatonal Teletón Metálico

Los pasos deprimidos se relacionan a continuación:

- Box Culvert Hato Grande Oriental

- Box Culvert Hato Grande Occidental

- Box Culvert Briceño 3 Oriental

- Box Culvert Briceño 3 Occidental

## PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL

El procedimiento adoptado es el recomendado por el Manual de inspección visual de puentes del INVIAS:

- Esquema general en planta de la localización de la estructura, especificando el sentido del abscisado, el nombre del río u obstáculo que salva, el sentido de la corriente, el tipo de puente y demás características generales.

- Tomar mínimo dos fotografías panorámicas de la estructura, en superficie y perfil.

- Verificar mediante inspección visual cada uno de los elementos de la estructura. Se recomienda realizar esta actividad siguiendo el orden enunciado en el formato presentado en los formatos; primero inspeccionar los equipamientos, luego la superestructura, después los elementos de la subestructura, finalmente la cimentación y el cauce.

- Elaborar un esquema general de los elementos de la estructura que permita ubicar los diferentes daños.

- Levantamiento y cuantificación de los daños existentes en cada uno de los elementos de la estructura, registrándolos en los formatos de captura de información.

- Registro Fotográfico de cada uno de los daños identificados. Toda fotografía debe tener un elemento de referencia y/o escala.

- Registro de observaciones, mediciones y posibles fallas de relevancia que deban ser reportados en el informe.

# DEPRIMIDO VEHICULAR HATO GRANDE OCCIDENTAL

### LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El intercambiador está ubicado sobre la vía Bogotá-Tunja, en departamento de:

| CÓDIGO | TERRITORIAL |
| --- | --- |
| 12 | CUNDINAMARCA |

Fotografía 1. Vista General Deprimido Hato Grande Occidental
Fuente: Sinerging S.A.S.

### IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Punto de referencia: Deprimido Hato Grande Occidental

Nombre del puente: Hato Grande Occidental

Obstáculo que salva: vía.PR14+330-Ruta 55-01.

Tipo de puente:

Según la estructuración transversal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 02 | LOSA SIMPLEMENTE APOYADA |

Según la estructuración longitudinal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 06 | BOX CULVERT |

Dimensiones generales: Se tiene una longitud de ≈14.00 m entre estribos y un ancho de calzada de 20.0, como se muestran a continuación:

Figura 4. Perfil Deprimido Hato Grande Occidental
Fuente: Planos levantamientos

Figura 5. Vista en Planta Deprimido Hato Grande Occidental
Fuente: Planos levantamientos

Figura 6. Vista General Deprimido Hato Grande Occidental
Fuente: Planos levantamientos

### INSPECCIÓN POR ELEMENTOS

#### SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS

##### Superficie del puente y accesos.

La superficie del box según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE SUPERFICIE |
| --- | --- |
| 01 | ASFALTO |

La superficie sobre el tablero del box presenta un desgaste normal, no se observan fisuras.

Fotografía 2. Vista General Superficie de Asfalto
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Juntas de expansión

No presenta ningún tipo de juntas en toda su longitud.

| CÓDIGO | TIPO DE JUNTA DE EXPANSIÓN |
| --- | --- |
| 00 | OTRA |

Fisura sellada sobre el asfalto causada por los movimientos del box

Fotografía 3. Vista Junta Hato Grande Occidental Costado Sur
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fisura sellada sobre el asfalto causada por los movimientos del box

Fotografía 4. Vista Junta Hato Grande Occidental Costado Norte 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Andenes/Bordillos

El box cuenta con andenes en su paso inferior en sus ambos costados evidenciando buen estado.

Fotografía 5. Vista Andenes Box Hato Grande  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Barreras

Las barreras son new jersey a los cuales se conectan defensas viales metálicas, según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE BARANDA |
| --- | --- |
| 02 | Concreto |

Fotografía 6. Barreras De Concreto  
Fuente: Sinerging S.A.S.

Se puede evidenciar que las barandas a lo largo del box están en buen estado y se observa un mantenimiento periódico de las mismas.

Dado que el alcance contractual de la Concesión Vial Accesos Nortes de Bogotá – AcceNorte es el de operar y mantener los puentes existentes, No se realiza observaciones sobre el cumplimiento normativo de la barrera ya que el box fue entregado a la Concesión con la barrera evidenciada.

##### Iluminación

El box en su parte superior e interior cuenta con iluminación en ambos costados de la vía, se recomienda hacer una inspección en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma.

Postes de luz.

Iluminaria interna

Fotografía 7. Iluminación Del Box  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Señalización

Las señales verticales se encuentran en perfecto estado, la señalización horizontal presenta un desgaste normal. En general la señalización se encuentra en buen estado, se recomienda realizar mantenimiento rutinario y de limpieza.

Señalización de Galibo

Fotografía 8. Señalización Del Box 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Drenajes

El box no cuenta con drenajes

##### Apoyos

El apoyo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 04 | APOYO FIJO |

Los apoyos se encuentran en buena condición.

Fotografía 9. Vista General De Apoyos 
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUBESTRUCTURA

##### Aletas

La aleta según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Las aletas se encuentran en buen estado, sin embargo, presentan manchas por humedad.

Fotografía 10. Vista Aletas Hato Grande Occidental
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 11. Vista Aletas Hato Grande Oriental
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Estribos

El estribo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Este box presenta ambos estribos en concreto reforzado en buenas condiciones, sin embargo, hay presencia de humedad.

Presencia de infiltración de agua y vegetación.

Fotografía 12. Vista Estribo Sur Hato Grande Occidental
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 13. Vista Estribo Norte Hato Grande Occidental
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Pilas

El box no cuenta con pilas

##### Otro

###### Hastiales

El hastial se encuentra en buen estado, se recomienda la limpieza de los grafitis.

Fotografía 14. Vista Hastial Hato Grande Occidental
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUPERESTRUCTURA

##### Losa

La losa según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE LOSA |
| --- | --- |
| 02 | Losa fundida in situ |

La losa del box se encuentra en buen estado, sin embargo, se observan zonas donde han sido inyectadas fisuras.

En la cara inferior de la losa se evidencian microfisuras menores a 0.30mm, las cuales se recomienda aplicar un recubrimiento acrílico, impermeable y elástico que permita el puenteo de dichas microfisuras.

Inyección de fisuras

Fotografía 15. Vista Losa Fundida In Situ
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Vigas

El box no cuenta con vigas

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 00 | OTRA |

La viga en sección transversal según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | SECCIÓN TRANSVERSAL |
| --- | --- |
| 00 | OTRA |

##### Riostras

El box no cuenta con riostras

##### Accesos peatonales(escalera/rampa)

El box no cuenta con acceso peatonal en su costado oriental, cuenta con escaleras en su costado occidental.

Fotografía 16. Vista Accesos Box Hato Grande Occidental
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Cauce

El box salvaguarda una vía.

##### Puente en General

El box se encuentra en buenas condiciones, no se presentan fisuras de consideración, exposición del refuerzo ni hormigueros que puedan ocasionar fallas a nivel estructural, se recomienda hacer mantenimiento a los estribos, limpieza de señalización del box para garantizar mayor visibilidad a los conductores.

### DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.

### FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un mantenimiento general del box que incluya las siguientes actividades:

- El factor de riesgo del box se considera como Bajo.

- El box no requiere ninguna medida de acción inmediata.

- Se recomienda verificar periódicamente el funcionamiento de las luminarias.

- Se recomienda realizar mantenimiento rutinario. (Lavado, limpieza de drenajes, bordillos, juntas, barandas y placa)

- La próxima Inspección Principal se recomienda realizarla en un (1) año.