| CONCESIONARIO: ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLUMEN VIII ESTUDIOS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III |  |  |  |  |
| AFD-UF4-VIII-22-V0 |  | VERSIÓN: 0 | FECHA: DICIEMBRE/2022 | UNIDAD FUNCIONAL 4 |

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 DE 10 ENE 2017

AUTOPISTA NORTE

CARRERA SÉPTIMA

| ELABORÓ: Consultor: SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | MANUEL GOMEZ |  |
|  | Ingeniero de proyectos |  |
| REVISÓ SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
|  | HUMBERTO ARROYAVE |  |
|  | Coordinador de Proyectos |  |
| NO OBJECIÓN: | Nombre | Firma |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del Cambio | Versión | Descripción del Cambio |
| 23/12/2022 | V0 | Versión inicial |

|  | Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobación | No objeción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cliente | Interventoría |
| Cargo | Ingeniero de Proyectos | Coordinador de proyectos | Director Área Técnica |  |  |
| Nombre | MANUEL GOMEZ | HUMBERTO ARROYAVE | FREDY CAMACHO |  |  |
| Firma |  |  |  |  |  |
| Fecha de emisión: Diciembre/2022 |  |  |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS Y ALCANCE	6

1.1	OBJETIVOS	6

1.2	ALCANCE	6

2	INTRODUCCION	8

2.1	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL	9

3	INSPECCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TEUSACA ORIENTAL	10

3.1.1	LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA	10

3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	11

3.1.3	INSPECCIÓN POR ELEMENTOS	14

3.1.4	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.	29

3.1.5	FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES	30

4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.	7

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.	7

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.	8

Figura 4. Perfil Puente Vehicular Teusaca Oriental  Fuente: Planos levantamientos	12

Figura 5. Vista en planta Puente Vehicular Teusaca Oriental Fuente: Planos levantamientos	13

Figura 6. Vista General Puente Vehicular Teusaca Oriental Fuente: Planos levantamientos	13

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista General puente vehicular Teusaca costado oriental Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 2. Vista General superficie de asfalto Fuente: Sinerging S.A.S.	14

Fotografía 3. Vista junta estribo sur	15

Fotografía 4. Vista junta tramo afectado estribo sur	16

Fotografía 5. Vista junta estribo norte	17

Fotografía 6. Barreras de concreto   Fuente: Sinerging S.A.S.	18

Fotografía 7. Iluminación del puente   Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 8. Señalización en la entrada del puente   Fuente: Sinerging S.A.S.	20

Fotografía 9. Vista general de apoyos en estribo Fuente: Sinerging S.A.S.	21

Fotografía 10. Vista aleta estribo norte Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 11. Vista aleta estribo sur  Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 12. Vista muro de acompañamiento Fuente: Sinerging S.A.S.	23

Fotografía 13. Vista estribo sur Fuente: Sinerging S.A.S.	24

Fotografía 14. Vista estribo norte  Fuente: Sinerging S.A.S.	25

Fotografía 15. Vista general de vigas  Fuente: Sinerging S.A.S.	26

Fotografía 16. Vista general de vigas  Fuente: Sinerging S.A.S.	27

Fotografía 17. Río Teusaca  Fuente: Sinerging S.A.S.	28

# OBJETIVOS Y ALCANCE

## OBJETIVOS

El objetivo general de este informe es realizar la inspección visual de los puentes pertenecientes a la Ruta 45 y 55 de la concesión ACCENORTE de acuerdo a la metodología SIPUCOL del INVIAS, de tal forma que se puedan identificar y corregir posibles daños en cada uno de sus componentes y programar los mantenimientos que se requieran.

## ALCANCE

El presente informe se limita a presentar el resultado de la visita de inspección visual a los puentes existentes en la vía actual de la concesión Accenorte entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, siguiendo los parámetros y recomendaciones indicadas en el “Manual para la inspección visual de puentes y pontones” del INVIAS.

El alcance del presente informe consiste en la auscultación visual de los elementos estructurales visibles en cada uno de los puentes existentes, con el fin de obtener un informe de daños que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento afectado. No corresponde con el alcance de los trabajos ejecutados las recomendaciones de reforzamiento estructural.

Cada una de las inspecciones hechas a los diferentes puentes irán acompañadas de un registro fotográfico, un formato debidamente diligenciado que incluirá una evaluación general de cada uno de los elementos que componen estas estructuras. Como resultado final se le dará una calificación a cada estructura con un valor numérico comprendido entre 1 y 7 según el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL).

En la Figura 1 a la 3 se muestra la ubicación y ruta de los puentes peatonales, vehiculares y deprimidos inspeccionados.

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.

# INTRODUCCION

Este documento contiene el resultado de la visita de campo realizada a los puentes existentes que se encuentran en la vía actual perteneciente al proyecto denominado “Concesión Accenorte” en el departamento de Cundinamarca.

Dicha visita de inspección se llevó a cabo durante el mes de septiembre del año 2021, en la cual se realizó el recorrido a lo largo de la vía actual identificando los puentes existentes y realizando la inspección visual correspondiente.

El documento aquí presentado se basa en los criterios del Sistema de Puentes Colombianos SIPUCOL.

Los puentes vehiculares se relacionan a continuación:

- Puente Series

- Puente La Caro Nuevo

- Puente Sindamanov

- Puente Clubes

- Puente Teusaca oriental

- Puente Teusaca occidental

- Puente Briceño 1

- Puente Briceño 2

- Puente La Caro Antiguo

- Puente Rio Bogotá antiguo

- Puente Centro Chía oriental

- Puente Centro Chía occidental

- Puente Centro Chía ramal

- Puente Rancho JR

- Puente Portachuelo occidental

- Puente Portachuelo oriental

- Puente Rio Bogota nuevo

- Puente Teletón

Los puentes peatonales se relacionan a continuación:

- Puente peatonal Briceño zona urbana

- Puente peatonal Variante Teletón

- Puente peatonal Compensar

- Puente peatonal El Misterio

- Puente peatonal Familia

- Puente peatonal Portachuelo

- Puente peatonal Universidad Militar

- Puente peatonal Zhue

- Puente peatonal Tres Esquinas

- Puente peatonal Fibrit

- Puente peatonal Lomitas

- Puente peatonal Parque Sopó

- Puente peatonal Refisal

- Puente peatonal Gran Colombia

- Puente peatonal Rincón Santo

- Puente peatonal Yerbabuena

- Puente peatonal Entrada 3 Centro Chía

- Puente peatonal Granjitas

- Puente peatonal Teletón Metálico

Los pasos deprimidos se relacionan a continuación:

- Box Culvert Hato Grande Oriental

- Box Culvert Hato Grande Occidental

- Box Culvert Briceño 3 Oriental

- Box Culvert Briceño 3 Occidental

## PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL

El procedimiento adoptado es el recomendado por el Manual de inspección visual de puentes del INVIAS:

- Esquema general en planta de la localización de la estructura, especificando el sentido del abscisado, el nombre del río u obstáculo que salva, el sentido de la corriente, el tipo de puente y demás características generales.

- Tomar mínimo dos fotografías panorámicas de la estructura, en superficie y perfil.

- Verificar mediante inspección visual cada uno de los elementos de la estructura. Se recomienda realizar esta actividad siguiendo el orden enunciado en el formato presentado en los formatos; primero inspeccionar los equipamientos, luego la superestructura, después los elementos de la subestructura, finalmente la cimentación y el cauce.

- Elaborar un esquema general de los elementos de la estructura que permita ubicar los diferentes daños.

- Levantamiento y cuantificación de los daños existentes en cada uno de los elementos de la estructura, registrándolos en los formatos de captura de información.

- Registro Fotográfico de cada uno de los daños identificados. Toda fotografía debe tener un elemento de referencia y/o escala.

- Registro de observaciones, mediciones y posibles fallas de relevancia que deban ser reportados en el informe.

# INSPECCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TEUSACA ORIENTAL

### LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El intercambiador está ubicado sobre la vía Bogotá-Tunja, en departamento de:

| CÓDIGO | TERRITORIAL |
| --- | --- |
| 12 | CUNDINAMARCA |

Fotografía 1. Vista General puente vehicular Teusaca costado oriental
Fuente: Sinerging S.A.S.

### IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Punto de referencia: El Puente Vehicular Teusaca Oriental

Nombre del puente: Teusaca Oriental

Obstáculo que salva: vía sobre rio Teusaca. PR17-Ruta 55-01.

Tipo de puente:

Según la estructuración transversal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 01 | LOSA SOBRE VIGAS |

Según la estructuración longitudinal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 01 | VIGAS SIMPLEMENTE APOYADAS |

Esviaje: NO

Dimensiones generales: Se tiene una longitud de 15.0 m entre estribos y un ancho de calzada de 17.0 m y altura tomada desde el nivel del terreno hasta la rasante del puente, como se muestran a continuación:

Figura 4. Perfil Puente Vehicular Teusaca Oriental 
Fuente: Planos levantamientos

Figura 5. Vista en planta Puente Vehicular Teusaca Oriental
Fuente: Planos levantamientos

Figura 6. Vista General Puente Vehicular Teusaca Oriental
Fuente: Planos levantamientos

### INSPECCIÓN POR ELEMENTOS

#### SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS

##### Superficie del puente y accesos.

La superficie del puente según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE SUPERFICIE |
| --- | --- |
| 01 | ASFALTO |

La superficie sobre el tablero del puente se observa en buen estado.

Fotografía 2. Vista General superficie de asfalto
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Juntas de expansión

El intercambiador presenta juntas de sello fijo de neopreno en sus dos estribos, las dilataciones se observan con colmatación de material granular y en el estribo sur se ve un perfil facturado y guardacantos con desportillamiento se recomienda reparación.

| CÓDIGO | TIPO DE JUNTA DE EXPANSIÓN |
| --- | --- |
| 02 | JUNTA SELLADA |

Junta con concreto fracturado

Junta con desgaste y colmatación de material granular

Fotografía 3. Vista junta estribo sur

Fuente: Sinerging S.A.S.

Guardacantos desportillado

Ausencia de perno

Perfil fracturado

Fotografía 4. Vista junta tramo afectado estribo sur

Fuente: Sinerging S.A.S.

Junta con colmatación de material granular

Fotografía 5. Vista junta estribo norte

Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Andenes/Bordillos

El puente no cuenta con andes o bordillos

##### Barreras

Las barreras son de muro de concreto a los cuales se conectan defensas viales metálicas, según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE BARANDA |
| --- | --- |
| 02 | Concreto |

Fotografía 6. Barreras de concreto  
Fuente: Sinerging S.A.S.

Las barreras se encuentran en buenas condiciones, se recomienda limpieza.

##### Iluminación

El puente cuenta con iluminación en ambos costados de la vía, se recomienda hacer una inspección en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma.

Postes de luz.

Fotografía 7. Iluminación del puente  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Señalización

Las señales verticales se encuentran en perfecto estado, la señalización horizontal presenta un desgaste normal. En general la señalización se encuentra en buen estado, se recomienda realizar mantenimiento rutinario y de limpieza.

Fotografía 8. Señalización en la entrada del puente  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Drenajes

El puente no cuenta con drenajes

##### Apoyos

El apoyo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 03 | PLACAS EN NEOPRENO |

Se recomienda realizar la verificación de los neoprenos en cuanto a aplastamiento y cristalización en ambos estribos ya que no se pudo tener acceso por debajo del puente debido al cauce del rio

Neopreno

Fotografía 9. Vista general de apoyos en estribo
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUBESTRUCTURA

##### Aletas

La aleta según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Las aletas presentan manchas por humedad, en el muro de acompañamiento se observa el crecimiento excesivo de vegetación en la zona inferior, se recomienda podar esta zona.

Filtración de humedad

Fotografía 10. Vista aleta estribo norte
Fuente: Sinerging S.A.S.

Vegetación

Fotografía 11. Vista aleta estribo sur 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 12. Vista muro de acompañamiento
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Estribos

El estribo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Este puente presenta ambos estribos en concreto reforzado en buenas condiciones, sin embargo, hay presencia de humedad y material vegetal.

Presencia de filtración de agua

Fotografía 13. Vista estribo sur
Fuente: Sinerging S.A.S.

Presencia de vegetación

Fotografía 14. Vista estribo norte 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Pilas

El Puente no cuenta con pilas

#### SUPERESTRUCTURA

##### Losa

La losa según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE LOSA |
| --- | --- |
| 02 | Prelosa + losa fundida in situ |

Se recomienda realizar la verificación de la losa, observando posibles microfisuras, hormigueros o acero expuesto, ya que no se pudo tener acceso por debajo del puente debido al cauce del rio

##### Vigas

La viga según clasificación longitudinal corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 01 | REFORZADAS |

La viga en sección transversal según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | SECCIÓN TRANSVERSAL |
| --- | --- |
| 01 | SECCIÓN CONSTANTE |

Debido al cauce no se pudo realizar la inspección visual de las vigas internas.

Fotografía 15. Vista general de vigas 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 16. Vista general de vigas 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Riostras

El puente no cuenta con riostras

##### Accesos peatonales(escalera/rampa)

El puente no cuenta con accesos peatonales

##### Cauce

El puente salva un cauce natural (Río Teusaca), el cual presenta un nivel elevado debido a las condiciones climáticas al momento de la revisión.

Fotografía 17. Río Teusaca 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Puente en General

El puente no presenta observaciones referentes a la componente estructural del mismo, sin embargo, se evidencia desgaste en la superficie del puente y junta que conecta el estribo sur con la carretera, humedad y vegetación en los estribos.

### DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.

### FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El factor de riesgo del puente se considera como Moderado.

- El puente requiere del mantenimiento de la junta de entrada al puente (estribo sur).

Se recomienda realizar un mantenimiento general del puente que incluya las siguientes actividades:

- Se debe realizar la reparación de la junta del estribo sur

- Se recomienda verificar periódicamente el funcionamiento de las luminarias.

- Se recomienda realizar mantenimiento rutinario. (Lavado, limpieza de drenajes, bordillos, juntas, barandas, placa, aletas, pilas y estribos)

- La próxima Inspección Principal se recomienda realizarla en un (1) año.