| CONCESIONARIO: ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLUMEN VIII ESTUDIOS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III |  |  |  |  |
| AFD-UF4-VIII-22-V0 |  | VERSIÓN: 0 | FECHA: DICIEMBRE/2022 | UNIDAD FUNCIONAL 4 |

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 DE 10 ENE 2017

AUTOPISTA NORTE

CARRERA SÉPTIMA

| ELABORÓ: Consultor: SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | MANUEL GOMEZ |  |
|  | Ingeniero de proyectos |  |
| REVISÓ SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
|  | HUMBERTO ARROYAVE |  |
|  | Coordinador de Proyectos |  |
| NO OBJECIÓN: | Nombre | Firma |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del Cambio | Versión | Descripción del Cambio |
| 26/12/2022 | V0 | Versión inicial |

|  | Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobación | No objeción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cliente | Interventoría |
| Cargo | Ingeniero de Proyectos | Coordinador de proyectos | Director Área Técnica |  |  |
| Nombre | MANUEL GOMEZ | HUMBERTO ARROYAVE | FREDY CAMACHO |  |  |
| Firma |  |  |  |  |  |
| Fecha de emisión: Diciembre/2022 |  |  |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS Y ALCANCE	6

1.1	OBJETIVOS	6

1.2	ALCANCE	6

2	INTRODUCCION	8

2.1	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL	9

3	INSPECCIÓN PUENTE VEHICULAR TELETÓN NUEVO	10

3.1.1	LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA	10

3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	12

3.1.3	INSPECCIÓN POR ELEMENTOS	15

3.1.4	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.	35

3.1.5	FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES	36

4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.	7

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.	7

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.	8

Figura 4. Perfil Puente Teletón Curvo Fuente: Planos levantamientos	13

Figura 5. Vista en Planta Teletón Curvo Fuente: Planos levantamientos	14

Figura 6. Vista General Puente Teletón Curvo Estribos Y Pilas Fuente: Planos levantamientos	14

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista General Puente Teletón Curvo vista estribo Eje 1 Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 2. Vista General Puente Teletón Curvo vista estribo Eje 7 Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 3. Vista General Puente Teletón Curvo Acceso Estribo eje 1 Fuente: Sinerging S.A.S.	12

Fotografía 4. Vista Puente Teletón Curvo superficie de asfalto  Fuente: Sinerging S.A.S.	15

Fotografía 5. Vista Junta Estribo Eje 1 Fuente: Sinerging S.A.S.	16

Fotografía 6. Vista Junta Estribo Eje 7 Fuente: Sinerging S.A.S.	17

Fotografía 7. Vista General de Andenes y Bordillos  Fuente: Sinerging S.A.S.	18

Fotografía 8. Baranda en concreto  Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 9. Baranda en concreto  Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 10. Baranda en concreto  Fuente: Sinerging S.A.S.	20

Fotografía 11. Iluminación del puente   Fuente: Sinerging S.A.S.	21

Fotografía 12. Señalización Entrada Puente Teletón Curvo Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 13. Señalización de Curva Horizontal Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 14. Señalización Paso Inferior   Fuente: Sinerging S.A.S.	23

Fotografía 15. Drenajes Losa Inferior Viga Cajón   Fuente: Sinerging S.A.S.	23

Fotografía 16. Drenaje Losa Inferior Viga Cajón    Fuente: Sinerging S.A.S.	24

Fotografía 17. Vista general de apoyos en estribo Fuente: Sinerging S.A.S.	25

Fotografía 18. Vista general de apoyos en pilas Fuente: Sinerging S.A.S.	25

Fotografía 19. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Izquierdo Fuente: Sinerging S.A.S.	26

Fotografía 20. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Derecho Fuente: Sinerging S.A.S.	26

Fotografía 21. Vista Aleta Estribo Eje 7 Costado Izquierdo Fuente: Sinerging S.A.S.	27

Fotografía 22. Vista Aleta Estribo Eje 7 Costado Derecho Fuente: Sinerging S.A.S.	27

Fotografía 23. Vista Estribo Eje 1  Fuente: Sinerging S.A.S.	28

Fotografía 24. Vista Estribo Eje 7 Fuente: Sinerging S.A.S.	28

Fotografía 25. Vista columna típica  Fuente: Sinerging S.A.S.	29

Fotografía 26. Vista de losa maciza Fuente: Sinerging S.A.S.	30

Fotografía 27. Vista De Losa Maciza Voladizos Fuente: Sinerging S.A.S.	31

Fotografía 28. Vista General de viga cajón Fuente: Sinerging S.A.S.	32

Fotografía 29. Vista de viga cajón Fuente: Sinerging S.A.S.	32

Fotografía 30. Vista De Viga Cajón Apoyo Columna Fuente: Sinerging S.A.S.	33

Fotografía 31. Vista De Viga Cajón Apoyo Columna Fuente: Sinerging S.A.S.	33

Fotografía 32. Vista De Viga Cajón eje 3 y 4 Fuente: Sinerging S.A.S.	34

# OBJETIVOS Y ALCANCE

## OBJETIVOS

El objetivo general de este informe es realizar la inspección visual de los puentes pertenecientes a la Ruta 45 y 55 de la concesión ACCENORTE de acuerdo a la metodología SIPUCOL del INVIAS, de tal forma que se puedan identificar y corregir posibles daños en cada uno de sus componentes y programar los mantenimientos que se requieran.

## ALCANCE

El presente informe se limita a presentar el resultado de la visita de inspección visual a los puentes existentes en la vía actual de la concesión Accenorte entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, siguiendo los parámetros y recomendaciones indicadas en el “Manual para la inspección visual de puentes y pontones” del INVIAS.

El alcance del presente informe consiste en la auscultación visual de los elementos estructurales visibles en cada uno de los puentes existentes, con el fin de obtener un informe de daños que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento afectado. No corresponde con el alcance de los trabajos ejecutados las recomendaciones de reforzamiento estructural.

Cada una de las inspecciones hechas a los diferentes puentes irán acompañadas de un registro fotográfico, un formato debidamente diligenciado que incluirá una evaluación general de cada uno de los elementos que componen estas estructuras. Como resultado final se le dará una calificación a cada estructura con un valor numérico comprendido entre 1 y 7 según el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL).

En la Figura 1 a la 3 se muestra la ubicación y ruta de los puentes peatonales, vehiculares y deprimidos inspeccionados.

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.

# INTRODUCCION

Este documento contiene el resultado de la visita de campo realizada a los puentes existentes que se encuentran en la vía actual perteneciente al proyecto denominado “Concesión Accenorte” en el departamento de Cundinamarca.

Dicha visita de inspección se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2022, en la cual se realizó el recorrido a lo largo de la vía actual identificando los puentes existentes y realizando la inspección visual correspondiente.

El documento aquí presentado se basa en los criterios del Sistema de Puentes Colombianos SIPUCOL.

Los puentes vehiculares se relacionan a continuación:

- Puente Series

- Puente La Caro Nuevo

- Puente Sindamanov

- Puente Clubes

- Puente Teusaca oriental

- Puente Teusaca occidental

- Puente Briceño 1

- Puente Briceño 2

- Puente La Caro Antiguo

- Puente Rio Bogotá antiguo

- Puente Centro Chía oriental

- Puente Centro Chía occidental

- Puente Centro Chía ramal

- Puente Rancho JR

- Puente Portachuelo occidental

- Puente Portachuelo oriental

- Puente Rio Bogota nuevo

- Puente Teletón

Los puentes peatonales se relacionan a continuación:

- Puente peatonal Briceño zona urbana

- Puente peatonal Variante Teletón

- Puente peatonal Compensar

- Puente peatonal El Misterio

- Puente peatonal Familia

- Puente peatonal Portachuelo

- Puente peatonal Universidad Militar

- Puente peatonal Zhue

- Puente peatonal Tres Esquinas

- Puente peatonal Fibrit

- Puente peatonal Lomitas

- Puente peatonal Parque Sopó

- Puente peatonal Refisal

- Puente peatonal Gran Colombia

- Puente peatonal Rincón Santo

- Puente peatonal Yerbabuena

- Puente peatonal Entrada 3 Centro Chía

- Puente peatonal Granjitas

- Puente peatonal Teletón Metálico

Los pasos deprimidos se relacionan a continuación:

- Box Culvert Hato Grande Oriental

- Box Culvert Hato Grande Occidental

- Box Culvert Briceño 3 Oriental

- Box Culvert Briceño 3 Occidental

## PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL

El procedimiento adoptado es el recomendado por el Manual de inspección visual de puentes del INVIAS:

- Esquema general en planta de la localización de la estructura, especificando el sentido del abscisado, el nombre del río u obstáculo que salva, el sentido de la corriente, el tipo de puente y demás características generales.

- Tomar mínimo dos fotografías panorámicas de la estructura, en superficie y perfil.

- Verificar mediante inspección visual cada uno de los elementos de la estructura. Se recomienda realizar esta actividad siguiendo el orden enunciado en el formato presentado en los formatos; primero inspeccionar los equipamientos, luego la superestructura, después los elementos de la subestructura, finalmente la cimentación y el cauce.

- Elaborar un esquema general de los elementos de la estructura que permita ubicar los diferentes daños.

- Levantamiento y cuantificación de los daños existentes en cada uno de los elementos de la estructura, registrándolos en los formatos de captura de información.

- Registro Fotográfico de cada uno de los daños identificados. Toda fotografía debe tener un elemento de referencia y/o escala.

- Registro de observaciones, mediciones y posibles fallas de relevancia que deban ser reportados en el informe.

# INSPECCIÓN PUENTE VEHICULAR TELETÓN NUEVO

### LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El puente está ubicado sobre la vía Bogotá-Tunja, en departamento de:

| CÓDIGO | TERRITORIAL |
| --- | --- |
| 12 | CUNDINAMARCA |

Fotografía 1. Vista General Puente Teletón Curvo vista estribo Eje 1
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 2. Vista General Puente Teletón Curvo vista estribo Eje 7
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 3. Vista General Puente Teletón Curvo Acceso Estribo eje 1
Fuente: Sinerging S.A.S.

### IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Punto de referencia: Intercambiador Teletón Curvo da inicio en K05+216

Nombre del puente: intercambiador Teletón Curvo.

Obstáculo que salva: vía sobre doble calzada Ruta 45-04.

Tipo de puente:

Según la estructuración transversal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 03 | VIGA CAJÓN |

Según la estructuración longitudinal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 02 | VIGAS CONTINUAS |

Esviaje: No presenta

Dimensiones generales: Se tiene una longitud de 170 m entre estribos y un ancho de calzada de 8.50 m, como se muestran a continuación:

Figura 4. Perfil Puente Teletón Curvo
Fuente: Planos levantamientos

Figura 5. Vista en Planta Teletón Curvo
Fuente: Planos levantamientos

Figura 6. Vista General Puente Teletón Curvo Estribos Y Pilas
Fuente: Planos levantamientos

### INSPECCIÓN POR ELEMENTOS

#### SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS

##### Superficie del puente y accesos.

La superficie del puente según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE SUPERFICIE |
| --- | --- |
| 01 | ASFALTO |

Las superficies sobre el tablero del puente en general se encuentran en buen estado con desgaste normal de los materiales.

Fotografía 4. Vista Puente Teletón Curvo superficie de asfalto 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Juntas de expansión

El intercambiador presenta juntas de sello fijo de neopreno en sus dos estribos, en ambos estribos las dilataciones se observan con colmatación de material granular.

| CÓDIGO | TIPO DE JUNTA DE EXPANSIÓN |
| --- | --- |
| 02 | JUNTA SELLADA |

Junta con colmatación de material granular

Fotografía 5. Vista Junta Estribo Eje 1
Fuente: Sinerging S.A.S.

Junta con colmatación de material granular

Fotografía 6. Vista Junta Estribo Eje 7
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Andenes/Bordillos

El puente no cuenta con andenes o bordillos.

Sin andenes o bordillos.

Fotografía 7. Vista General de Andenes y Bordillos 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Barandas

Las barandas son de concreto, según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE BARANDA |
| --- | --- |
| 02 | CONCRETO |

Se puede evidenciar que las barandas a lo largo del puente están en buen estado, sin embargo, se observa hormigueros y perdida de recubrimiento, se recomienda resane de hormigueros y recubrimiento. Las barreras en ambos estribos presentan separaciones respecto a las barreras del puente lo cual es adecuado para el mismo.

Perdida de recubrimiento

Fotografía 8. Baranda en concreto 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Perdida de recubrimiento

Fotografía 9. Baranda en concreto 
Fuente: Sinerging S.A.S.

hormigueros

Fotografía 10. Baranda en concreto 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Iluminación

El puente cuenta con iluminación a un solo costado, se recomienda hacer una inspección en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma.

Postes de luz.

Fotografía 11. Iluminación del puente  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Señalización

El puente cuenta con señalización en buen estado.

Fotografía 12. Señalización Entrada Puente Teletón Curvo
Fuente: Sinerging S.A.S.

Señalización sin anclaje apropiado

Señalización curva horizontal

Fotografía 13. Señalización de Curva Horizontal
Fuente: Sinerging S.A.S.

Señal de tránsito (galibo)

Fotografía 14. Señalización Paso Inferior  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Drenajes

El puente cuenta con drenajes en la losa inferior de la viga cajón, se observan microfisuras alrededor.

Drenajes

Fotografía 15. Drenajes Losa Inferior Viga Cajón  
Fuente: Sinerging S.A.S.

microfisura

Fotografía 16. Drenaje Losa Inferior Viga Cajón   
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Apoyos

El apoyo en las pilas según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 04 | APOYO FIJO |

El apoyo en los estribos según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 03 | PLACAS EN NEOPRENO |

Los apoyos cuentan con láminas de polietileno expandido (icopor) con desgaste evidente la cual no permite la inspección en estribos.

Filtración de agua

Lamina de Poliestireno Expandido

Fotografía 17. Vista general de apoyos en estribo
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 18. Vista general de apoyos en pilas
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUBESTRUCTURA

##### Aletas

La aleta según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Las aletas se encuentran en buen estado, sin embargo, tiene presencia de vegetación, se recomienda limpieza.

Vegetación

Fotografía 19. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Izquierdo
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 20. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Derecho
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 21. Vista Aleta Estribo Eje 7 Costado Izquierdo
Fuente: Sinerging S.A.S.

Vegetación

Fotografía 22. Vista Aleta Estribo Eje 7 Costado Derecho
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Estribos

El estribo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Este puente presenta ambos estribos en concreto reforzado en buenas condiciones, sin embargo, hay presencia de humedad en ambos estribos, se recomienda limpieza.

Presencia de filtración de agua

Fotografía 23. Vista Estribo Eje 1 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Presencia de filtración de agua

Fotografía 24. Vista Estribo Eje 7
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Pilas

La forma de la sección transversal de la pila según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE PILA |
| --- | --- |
| 01 | FORMADA POR UNA COLUMNA |

La sección transversal de la pila según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | FORMA DE PILA |
| --- | --- |
| 00 | OTRA |

El puente consta de 7 ejes con 1 pila por eje, la columna tiene sección variable y se encuentra en buenas condiciones, no presentan ningún tipo de fisuración, hormigueros o desportillamientos.

Fotografía 25. Vista columna típica 
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUPERESTRUCTURA

##### Losa

La losa según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE LOSA |
| --- | --- |
| 04 | MACIZAS |

El tablero del puente presenta un desgaste normal, Se observan zonas donde hay presencia de microfisuras.

Fotografía 26. Vista de losa maciza
Fuente: Sinerging S.A.S.

Microfisura

Fotografía 27. Vista De Losa Maciza Voladizos
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Vigas

La viga según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 03 | POSTENSADAS |

La viga en sección transversal según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | SECCIÓN TRANSVERSAL |
| --- | --- |
| 01 | SECCIÓN CONSTANTE |

Las vigas son postensadas de sección constante, Se observan zonas donde hay microfisuras tanto en losa inferior como paredes laterales de la viga cajón, estas microfisuras se encuentran a lo largo de la viga y en los apoyos centrales del puente.

Fotografía 28. Vista General de viga cajón
Fuente: Sinerging S.A.S.

Microfisura

Fotografía 29. Vista de viga cajón
Fuente: Sinerging S.A.S.

microfisura

Fotografía 30. Vista De Viga Cajón Apoyo Columna
Fuente: Sinerging S.A.S.

Microfisura

Fotografía 31. Vista De Viga Cajón Apoyo Columna
Fuente: Sinerging S.A.S.

Acero expuesto sin recubrimiento

Fotografía 32. Vista De Viga Cajón eje 3 y 4
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Riostras

El puente no cuenta con riostras

##### Accesos peatonales(escalera/rampa)

En el puente no cuenta con accesos peatonales a su entrada y salida, está prohibida la circulación de peatones.

##### Cauce

No existe presencia de Cauce.

##### Puente en General

El puente se encuentra en buenas condiciones, no se presentan fisuras que puedan ocasionar fallas a nivel estructural, se recomienda el resane de microfisuras y hormiguero en vigas y losa, adicional, hacer mantenimiento a los estribos y la señalización del puente para garantizar mayor visibilidad a los conductores.

### DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.

### FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El factor de riesgo del puente se considera como Bajo.

- El puente no requiere ninguna medida de acción inmediata.

Se recomienda realizar un mantenimiento general del puente que incluya las siguientes actividades:

- Se recomienda que en las zonas de microfisuras se aplique un recubrimiento acrílico impermeable, elástico y que permita el puenteo de las mismas.

- Se recomienda verificar periódicamente el funcionamiento de las luminarias.

- Se recomienda realizar mantenimiento rutinario. (Lavado, limpieza de drenajes, bordillos, juntas, barandas y placa)

- La próxima Inspección Principal se recomienda realizarla en un (1) año.